- ООО «НПФ ФЬЮЛЭК»

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120 литер Л

/факс: (812) 449-4693 (многоканальный)

e-mail:info@fuelec.ru      http://www.fuelec.ru

Применение фторэпоксидных материалов ФЛК

| Объект / Среда / Материал | Марка покрытия | Толщина плёнки, мкм |  | Расход, г/м2 |  |  | Стоимость на 1 м2 (без НДС) |  | Прогнозируемый срок службы, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная атмосфера в любых климатических условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая: Металлоконструкции, резервуары, трубопроводы | Лак ФЛК-ПАсп | 30 - 60 |  | 125 - 250 |  |  | от 75 руб. |  | 10 - 80 лет |
| Подвижной состав, плавсредства, цистерны, контейнера |  | 45 - 60 |  | 200 - 250 |  |  | от 120 руб. |  | 10 - 20 лет |
| Бетон: Фасады, портовые и дорожные сооружения, мосты, эстакады, внутренние помещения цехов | Лак ФЛК-ПАсп |  |  | 150 - 250 |  |  | от 90 руб. |  | 10 - 80 лет |
| Внутренние поверхности ёмкостей, реакторов, цистерн, трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак | Лак ФЛК-ПАсп | 60 - 70 |  | 250 - 300 |  |  | от 150 руб. |  | 20 лет |
| Спирт, вино-водочные смеси, пиво и безалкогольные напитки, системы питьевого водоснабжения | ФЛК-2 | 300 |  | 400 |  |  | 1100 руб. |  | 20 лет |
| Морская вода | Лак ФЛК-ПАсп | 70 |  | 300 |  |  | 180 руб. |  | 2 года |
|  | ФЛК-2 | ~220 |  | ~300 |  |  | 800 руб. |  | 20 лет |
| Щёлочь и гипохлорит любой концентрации, сточные воды | ФЛК-2 | 300 |  | 400 |  |  | 1100 руб. |  | 10 лет |
| Серная кислота до 90%, соляная кислота до 37%, азотная кислота до 60%, фосфорная кислота до 70%, гальванические и травильные ванны, вода - пар 150°С | ФЛК-2 | 360 |  | 450 |  |  | 1200 руб. |  | 3 - 10 лет |
| Газоходы | Лак ФЛК-ПАсп |  |  | от 250 |  |  | от 150 руб. |  |  |
| Защита от загрязнений и налипания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валы, конвейерные ленты, засыпные бункера, литьевые и пресс- формы | ФЛК-9 ФЛК-10 |  |  | от 10 |  |  | от 100 руб. |  |  |
| Стёкла, антиграффити | ФЛК- АНТИГРАФФИТИ |  |  | от 2 |  |  | от 25 руб. |  |  |
|  | ФЛК-10 |  |  |  |  |  | 140 руб. |  |  |
| Защита от радионуклидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены, полы, контейнеры РАО, оборудование, воздуховоды | Лак ФЛК-ПАсп |  | 50 |  | 225- 350 | от 135 руб. |  | 50 лет |  |
| Защита памятников архитектуры и декоративных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позолота, медь, бронза, легированная сталь | Лак ФЛК-ПА |  | 2 - 10 |  | 20 - 65 мл | от 36 руб. |  | 5 - 15 лет |  |
| Латунь, алюминий, мрамор |  |  | 10 - 15 |  | 65 - 100 мл | от 120 руб. |  |  |  |

Прочие материалы

| Материал | Марка ФЛК | Расход |
| --- | --- | --- |
| Модификаторы для синтеза фторуретанов | ФЛК-1 | 2 - 7% от массы изделия |
| Перфторорганические смазки | ФЛК-4 ФЛК-6 ФЛК-7 и др. | 3 – 5 г/м2 |
| Перфторорганические покрытия |  | Расход зависит от назначения |
| Перфторорганические герметики |  |  |
| Шпатлёвка и герметик для металлических и бетонных поверхностей | ФЛК-5 | Расход по состоянию поверхности |
| Клей для различных поверхностей, в том числе фторопласт-4 |  | ~200 г/м2 |

Научно-исследовательские работы

Специалисты фирмы выполняют научно-исследовательские работы в области синтеза  фторсодержащих композиций различной структуры с заданными свойствами для решения прикладных задач по созданию:

• Термо-, морозо-, радиационно-, износо- агрессивостойких покрытий, герметиков, клеев
• Антиадгезионных материалов, в том числе против обледенения и антиграффити
• Антифрикционных материалов (смазки, присадки)
• Антипригарных смазок
• Агрессивостойких материалов с высокими диэлектрическими показателями
• Оптических материалов с предельно низким коэффициентом преломления
• Полимерных материалов композитных мембран для разделения жидких или газообразных сред
• Пластификаторов и модификаторов для полимерных материалов, включая ЛКМ

- ООО «НПФ ФЬЮЛЭК»

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120 литер Л

/факс: (812) 449-4693 (многоканальный)

e-mail:info@fuelec.ru   http://www.fuelec.ru